关于水景街区外墙仿古实心砖墙的做法说明

水景街区外墙仿古实心砖墙的做法说明如下：

一、 在砌筑190厚外墙自保温砖时，预埋250*25*3不锈钢连接片，间距500矩形布置。外墙面采用10厚1:3水泥砂浆打底，20厚防水砂浆，结束后砌仿古实心砖。
二、 仿古实心砖墙砌筑要求：
① 仿古实心砖240*115*53
② 灰缝为5mm，横平竖直，不能出现游丁走缝，采用石灰膏、水泥、黄砂混合砂浆，砌筑时灰缝预留5mm凹进去，待整个外墙面结束后进行勾缝处理（统一作色）。
③ 外墙与仿古实心砖之间留有25mm宽的间隙，每砌筑300mm高仿古实心砖时进行一次灌浆，灌浆采用1:3水泥砂浆。
